附件

广东省涂料产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取独立包装的2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 |  | 第1组数量（款） | 第2组数量（款） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地坪涂装材料 | 地坪涂装材料（水性，面涂） | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 2 |  | 地坪涂装材料（溶剂型，面涂） |  |  |
| 3 |  | 地坪涂装材料（无溶剂型，面涂） |  |  |
| 4 |  | 地坪涂装材料（水性，底涂） | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 5 |  | 地坪涂装材料（溶剂型、无溶剂型，底涂） |  |  |
| 6 |  | 室内地坪涂料 |  |  |
| 7 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 合成树脂乳液内墙涂料（限面漆） | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 8 |  | 合成树脂乳液墙面涂料（限内墙面漆） |  |  |
| 9 |  | 弹性建筑涂料（内墙） |  |  |
| 10 |  | 儿童房装饰用内墙涂料 |  |  |
| 11 | 建筑室内用腻子 | 建筑室内用腻子 | 主剂≥5 kg(L) ，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥5 kg(L) ，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 12 | 建筑外墙用腻子 | 建筑外墙用腻子 |  |  |
| 13 | 外墙涂料 | 合成树脂乳液外墙涂料（限面漆） | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 14 |  | 合成树脂乳液墙面涂料（限外墙面漆） |  |  |
| 15 |  | 溶剂型外墙涂料 |  |  |
| 16 |  | 弹性建筑涂料（外墙） |  |  |
| 17 | 建筑质感涂料 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 |  |  |
| 18 |  | 水性多彩建筑涂料 |  |  |
| 19 | 木器涂料 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（双组分，面漆） | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 20 |  | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（双组分，底漆） |  |  |
| 21 |  | 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分） |  |  |
| 22 |  | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（面漆） |  |  |
| 23 |  | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（底漆） |  |  |
| 24 |  | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 |  |  |
| 25 |  | 醇酸树脂涂料（清漆） |  |  |
| 26 |  | 醇酸树脂涂料（色漆，底漆） |  |  |
| 27 |  | 醇酸树脂涂料（色漆，调合漆） |  |  |
| 28 |  | 醇酸树脂涂料（色漆，磁漆） |  |  |
| 29 |  | 室内装饰装修用水性木器涂料 |  |  |
| 30 |  | 儿童房装饰用水性木器涂料 |  |  |
| 31 |  | 室内装饰装修用天然树脂木器涂料 |  |  |
| 32 |  | 紫外光（UV）固化木器涂料 |  |  |
| 33 |  | 水性紫外光（UV）固化木器涂料 |  |  |
| 34 | 工业漆、溶剂型油漆 | 汽车用底漆 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 35 |  | 各色汽车用面漆 |  |  |
| 36 |  | 汽车用水性涂料（底漆、中间漆） |  |  |
| 37 |  | 汽车用水性涂料（面漆） |  |  |
| 38 |  | 富锌底漆 |  |  |
| 39 |  | 低锌底漆 |  |  |
| 40 |  | 水性醇酸树脂涂料 |  |  |
| 41 |  | 醇酸树脂涂料（清漆） |  |  |
| 42 |  | 醇酸树脂涂料（色漆，底漆） |  |  |
| 43 |  | 醇酸树脂涂料（色漆，调合漆） |  |  |
| 44 |  | 醇酸树脂涂料（色漆，磁漆） |  |  |
| 45 |  | 硝基涂料 |  |  |
| 46 |  | 过氯乙烯树脂防腐涂料 |  |  |
| 47 |  | 氯化橡胶防腐涂料 |  |  |
| 48 |  | 建筑用钢结构防腐涂料 |  |  |
| 49 |  | 环氧沥青防腐涂料 |  |  |
| 50 |  | 玻璃鳞片防腐涂料 |  |  |
| 51 |  | 高氯化聚乙烯防腐涂料 |  |  |
| 52 |  | 水性环氧树脂防腐涂料 |  |  |
| 53 |  | 水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料 |  |  |
| 54 |  | 酚醛树脂防锈涂料 |  |  |
| 55 |  | 溶剂型聚氨酯涂料（双组分、面漆） |  |  |
| 56 |  | 水性聚氨酯涂料（面漆） |  |  |
| 57 |  | 氨基醇酸树脂涂料 |  |  |
| 58 |  | 酚醛树脂涂料 |  |  |
| 59 |  | 水性丙烯酸树脂涂料（面漆） |  |  |
| 60 |  | 热固性和热塑性粉末涂料 | ≥1kg | ≥1kg |

注：1.产品或外包装上标注产品执行企业标准时，应填写在抽样单相应栏，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

2.当独立包装产品重量（体积）低于抽样数量要求时，应尽量整包装抽取，避免分装。

3.当抽查产品为多组分涂料时，受检单位应提供该种涂料专用的配套组分及其施工要求和配比（质量比/体积比）等。

2 检验依据

2.1 地坪涂装材料[地坪涂装材料（水性，面涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |
| 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |
| 6 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |
| 7 | 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）c | GB/T 22374-2018 |
| 8 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |
| 9 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |
| 10 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |
| 11 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |
| 12 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |
| 13 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |
| 备注： a.单组分水性地坪涂装材料不测 b.仅适用于室内地坪涂装材料 c.仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |

2.2 地坪涂装材料[地坪涂装材料（溶剂型，面涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸丁卞酯总和，邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯和邻苯二甲酸二辛酯总和） | GB/T 22374-2018 |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）a（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |
| 9 | 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）b | GB/T 22374-2018 |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |
| 11 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |
| 12 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |
| 13 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |
| 14 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |
| 15 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |
| 备注： a.仅适用于室内地坪涂装材料 b.仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |

2.3 地坪涂装材料[地坪涂装材料（无溶剂型，面涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸丁卞酯总和，邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯和邻苯二甲酸二辛酯总和） | GB/T 22374-2018 |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）a（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |
| 9 | 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）b | GB/T 22374-2018 |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |
| 11 | 抗压强度 | GB/T 22374-2018 |
| 12 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |
| 13 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |
| 14 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |
| 15 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |
| 16 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |
| 备注： a.仅适用于室内地坪涂装材料 b.仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |

2.4 地坪涂装材料[地坪涂装材料（水性，底涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |
| 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |
| 6 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |
| 7 | 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）c | GB/T 22374-2018 |
| 8 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |
| 9 | 拉伸粘结强度 | GB/T 22374-2018 |
| 备注： a.单组分水性地坪涂装材料不测 b.仅适用于室内地坪涂装材料 c.仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |

2.5 地坪涂装材料[地坪涂装材料（溶剂型、无溶剂型，底涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸丁卞酯总和，邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯和邻苯二甲酸二辛酯总和） | GB/T 22374-2018 |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）a（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |
| 9 | 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）b | GB/T 22374-2018 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |
| 11 | 拉伸粘结强度 | GB/T 22374-2018 |
| 备注： a.仅适用于室内地坪涂装材料 b.仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |

2.6 地坪涂装材料（室内地坪涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 38468-2019 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和a | GB 38468-2019 |
| 3 | 苯b | GB 38468-2019 |
| 4 | 甲苯、乙苯和二甲苯总和b | GB 38468-2019 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯） | GB 38468-2019 |
| 6 | 甲醛a | GB 38468-2019 |
| 7 | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI总和）（限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料） | GB 38468-2019 |
| 8 | 邻苯二甲酸酯类总和b（以干膜计）（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸丁卞酯总和，邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯和邻苯二甲酸二辛酯总和） | GB 38468-2019 |
| 9 | 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）（限色漆） | GB 38468-2019 |
| 备注： a.仅适用于水性地坪涂料 b.水性地坪涂料不测 |  |  |

2.7 合成树脂乳液内墙涂料

[合成树脂乳液内墙涂料（限面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 4 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9756-2018 |
| 8 | 低温成膜性 | GB/T 9756-2018 |
| 9 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 9756-2018 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9756-2018 |
| 11 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018 |

2.8 合成树脂乳液内墙涂料

[合成树脂乳液墙面涂料（限内墙面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 4 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9755-2024 |
| 8 | 低温成膜性 | GB/T 9755-2024 |
| 9 | 对比率（白色和浅色a） | GB/T 9755-2024 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9755-2024 |
| 11 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024 |
| 备注： a.含铝粉、珠光颜料的涂料除外 |  |  |

2.9 合成树脂乳液内墙涂料[弹性建筑涂料（内墙）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 干燥时间 | JG/T 172-2014 |
| 8 | 对比率（白色和浅色） | JG/T 172-2014 |
| 9 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014 |
| 10 | 断裂伸长率(标准状态下) | JG/T 172-2014 |

2.10 合成树脂乳液内墙涂料（儿童房装饰用内墙涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34676-2017 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量 | GB/T 34676-2017 |
| 3 | 游离甲醛含量 | GB/T 34676-2017 |
| 4 | 乙二醇醚及其酯类的总量a | GB/T 34676-2017 |
| 5 | 可溶性元素含量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB/T 34676-2017 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量b | GB/T 34676-2017 |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 34676-2017 |
| 8 | 耐冻融性 | GB/T 34676-2017 |
| 9 | 对比率（白色和浅色）（限面漆） | GB/T 34676-2017 |
| 10 | 耐洗刷性（限面漆） | GB/T 34676-2017 |
| 备注： a.乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯的总量 b.烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量为壬基酚（NP）、壬基酚聚氧乙烯醚（NPnEO）、辛基酚（OP)、辛基酚聚氧乙烯醚（OPnEO）的总和 |  |  |

2.11 建筑室内用腻子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量 | GB 18582-2020 |
| 6 | 干燥时间 | JG/T 298-2010 |
| 7 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 298-2010 |
| 8 | 耐水性（限柔韧型、耐水型） | JG/T 298-2010 |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 298-2010 |

2.12 建筑外墙用腻子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量 | GB 18582-2020 |
| 6 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 157-2009 |
| 7 | 耐水性 | JG/T 157-2009 |
| 8 | 耐碱性 | JG/T 157-2009 |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 157-2009 |

2.13 外墙涂料[合成树脂乳液外墙涂料（限面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 4 | 总铅含量 (限色漆) | GB 18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） (限色漆) | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 |
| 8 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 9755-2014 |
| 9 | 耐沾污性（白色和浅色） | GB/T 9755-2014 |
| 10 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |
| 11 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 |
| 12 | 耐水性 | GB/T 9755-2014 |

2.14 外墙涂料[合成树脂乳液墙面涂料（限外墙面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 4 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9755-2024 |
| 8 | 低温成膜性 | GB/T 9755-2024 |
| 9 | 对比率（白色和浅色a） | GB/T 9755-2024 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9755-2024 |
| 11 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024 |
| 12 | 耐水性 | GB/T 9755-2024 |
| 备注： a.含铝粉、珠光颜料的涂料除外 |  |  |

2.15 外墙涂料（溶剂型外墙涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 总铅(Pb)含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) | GB 18582-2020 |
| 5 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18582-2020 |
| 6 | 苯含量 | GB 18582-2020 |
| 7 | 甲苯和二甲苯（乙苯）总和含量 | GB 18582-2020 |
| 备注： a.所有检验项目仅适用于建筑物外表面用溶剂型装饰板涂料 |  |  |

2.16 外墙涂料[弹性建筑涂料（外墙）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 干燥时间 | JG/T 172-2014 |
| 8 | 对比率（白色和浅色） | JG/T 172-2014 |
| 9 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014 |
| 10 | 断裂伸长率(标准状态下) | JG/T 172-2014 |

2.17 建筑质感涂料（合成树脂乳液砂壁状建筑涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 低温稳定性（3次循环） | JG/T 24-2018 |
| 8 | 耐碱性 | JG/T 24-2018 |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 24-2018 |

2.18 建筑质感涂料（水性多彩建筑涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 干燥时间 | HG/T 4343-2012 |
| 8 | 耐水性 | HG/T 4343-2012 |
| 9 | 耐碱性 | HG/T 4343-2012 |
| 10 | 耐洗刷性 | HG/T 4343-2012 |

2.19 建筑质感涂料（水性多彩建筑涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 干燥时间a | HG/T 4343-2024 |
| 8 | 耐碱性b | HG/T 4343-2024 |
| 9 | 耐水性b | HG/T 4343-2024 |
| 10 | 粘结强度（标准状态）bc | HG/T 4343-2024 |
| 11 | 划格试验（标准状态）bd | HG/T 4343-2024 |
| 备注： a.仅适用于主涂料 b.仅适用于复合涂层 c.仅适用于质感型涂层 d.仅适用于平面型涂层 |  |  |

2.20 木器涂料

[室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（双组分，面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 游离二异氰酸酯总和含量（限甲苯二异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯） | GB 18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 10 | 铅笔硬度（擦伤） | GB/T 23997-2009 |
| 11 | 附着力 | GB/T 23997-2009 |
| 12 | 耐干热性 | GB/T 23997-2009 |
| 13 | 耐水性 | GB/T 23997-2009 |
| 14 | 耐碱性 | GB/T 23997-2009 |
| 15 | 耐醇性 | GB/T 23997-2009 |
| 16 | 耐磨性 | GB/T 23997-2009 |
| 17 | 耐黄变性a | GB/T 23997-2009 |
| 备注： a.该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品 |  |  |

2.21 木器涂料

[室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（双组分，底漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 游离二异氰酸酯总和含量（限甲苯二异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯） | GB 18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 10 | 附着力 | GB/T 23997-2009 |
| 11 | 耐黄变性a | GB/T 23997-2009 |
| 备注： a.该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品 |  |  |

2.22 木器涂料[潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 游离二异氰酸酯总和含量（限甲苯二异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯） | GB 18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 10 | 铅笔硬度（擦伤） | HG/T 2240-2012 |
| 11 | 划格试验 | HG/T 2240-2012 |
| 12 | 耐干热性 | HG/T 2240-2012 |
| 13 | 耐磨性 | HG/T 2240-2012 |
| 14 | 耐水性 | HG/T 2240-2012 |
| 15 | 耐醇性 | HG/T 2240-2012 |

2.23 木器涂料

[室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 10 | 邻苯二甲酸酯总含量（限邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸异辛酯、邻苯二甲酸二辛脂、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯） | GB 18581-2020 |
| 11 | 回粘性 | GB/T 23998-2009 |
| 12 | 附着力 | GB/T 23998-2009 |
| 13 | 耐干热性 | GB/T 23998-2009 |
| 14 | 耐水性 | GB/T 23998-2009 |
| 15 | 耐碱性 | GB/T 23998-2009 |

2.24 木器涂料

[室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（底漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 10 | 邻苯二甲酸酯总含量（限邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸异辛酯、邻苯二甲酸二辛脂、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯） | GB 18581-2020 |
| 11 | 附着力 | GB/T 23998-2009 |

2.25 木器涂料（室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 9 | 附着力 | GB/T 23995-2009 |
| 10 | 耐干热性 | GB/T 23995-2009 |
| 11 | 耐水性 | GB/T 23995-2009 |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 23995-2009 |

2.26 木器涂料[醇酸树脂涂料（清漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 9 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 |
| 10 | 回粘性 | GB/T 25251-2010 |

2.27 木器涂料[醇酸树脂涂料（色漆，底漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 9 | 划格试验 | GB/T 25251-2010 |

2.28 木器涂料[醇酸树脂涂料（色漆，调合漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 9 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 |
| 10 | 硬度 | GB/T 25251-2010 |

2.29 木器涂料[ 醇酸树脂涂料（色漆，磁漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 9 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 |
| 10 | 硬度 | GB/T 25251-2010 |
| 11 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 |

2.30 木器涂料（室内装饰装修用水性木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 6 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18581-2020 |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18581-2020 |
| 8 | 干燥时间（表干） | GB/T 23999-2009 |
| 9 | 干燥时间（实干） | GB/T 23999-2009 |
| 10 | 硬度（擦伤）（限面漆） | GB/T 23999-2009 |
| 11 | 附着力 | GB/T 23999-2009 |

2.31 木器涂料（儿童房装饰用水性木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 33394-2016 |
| 2 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量 | GB/T 33394-2016 |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 33394-2016 |
| 4 | 卤代烃（以二氯甲烷计） | GB/T 33394-2016 |
| 5 | 乙二醇醚及其酯类的总量 | GB/T 33394-2016 |
| 6 | 可溶性元素含量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄酯含量总和，邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸二正辛酯含量总和） | GB/T 33394-2016 |
| 8 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量 | GB/T 33394-2016 |
| 9 | 干燥时间 | GB/T 33394-2016 |
| 10 | 铅笔硬度（限面漆） | GB/T 33394-2016 |
| 11 | 附着力 | GB/T 33394-2016 |

2.32 木器涂料（室内装饰装修用天然树脂木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 2 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 3 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 27811-2011 |
| 4 | 苯含量 | GB/T 27811-2011 |
| 5 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB/T 27811-2011 |
| 6 | 卤代烃含量a | GB/T 27811-2011 |
| 7 | 可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞） | GB/T 27811-2011 |
| 8 | 干燥时间（表干） | GB/T 27811-2011 |
| 9 | 干燥时间（实干） | GB/T 27811-2011 |
| 10 | 硬度（擦伤） | GB/T 27811-2011 |
| 11 | 附着力 | GB/T 27811-2011 |
| 备注： a.包括二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯化碳。 |  |  |

2.33 木器涂料[紫外光（UV）固化木器涂料]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 甲醇 | GB 18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 |
| 10 | 耐磨性（限面漆） | HG/T 3655-2012 |
| 11 | 铅笔硬度（擦伤）（限面漆） | HG/T 3655-2012 |
| 12 | 耐黄变性a | HG/T 3655-2012 |
| 备注： a.该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品 |  |  |

2.34 木器涂料[水性紫外光（UV）固化木器涂料]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 6 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18581-2020 |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18581-2020 |
| 8 | 耐磨性（限面漆） | HG/T 5183-2017 |
| 9 | 铅笔硬度（擦伤）（限面漆） | HG/T 5183-2017 |
| 10 | 耐黄变性a | HG/T 5183-2017 |
| 备注： a.该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品 |  |  |

2.35 木器涂料[紫外光（UV）固化木器涂料]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 甲醛含量a | GB 18581-2020 |
| 3 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 6 | 苯含量b | GB 18581-2020 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量b | GB 18581-2020 |
| 8 | 苯系物总和含量a[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18581-2020 |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽）b | GB 18581-2020 |
| 10 | 甲醇b | GB 18581-2020 |
| 11 | 卤代烃总和含量b（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 |
| 12 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量a{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18581-2020 |
| 13 | 耐磨性（限面漆） | HG/T 3655-2024 |
| 14 | 铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）（限面漆） | HG/T 3655-2024 |
| 15 | 耐黄变性c | HG/T 3655-2024 |
| 备注： a.仅适用于水性紫外光固化木器涂料 b.仅适用于非水性紫外光固化木器涂料 c.该项目仅限标称具有耐黄变功能的涂料品种 |  |  |

2.36 工业漆、溶剂型油漆（汽车用底漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 24409-2020 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 24409-2020 |
| 4 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 24409-2020 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 24409-2020 |
| 6 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 24409-2020 |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 13493-1992 |
| 8 | 铅笔硬度 | GB/T 13493-1992 |
| 9 | 杯突试验 | GB/T 13493-1992 |
| 10 | 划格试验 | GB/T 13493-1992 |
| 11 | 耐酸性 | GB/T 13493-1992 |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 13493-1992 |
| 13 | 耐盐雾性 | GB/T 13493-1992 |
| 14 | 耐湿热性 | GB/T 13493-1992 |

2.37 工业漆、溶剂型油漆（各色汽车用面漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 24409-2020 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 24409-2020 |
| 4 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 24409-2020 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 24409-2020 |
| 6 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 24409-2020 |
| 7 | 划格试验 | GB/T 13492-1992 |
| 8 | 铅笔硬度 | GB/T 13492-1992 |
| 9 | 弯曲试验 | GB/T 13492-1992 |
| 10 | 光泽 | GB/T 13492-1992 |
| 11 | 杯突试验 | GB/T 13492-1992 |
| 12 | 耐汽油性 | GB/T 13492-1992 |

2.38 工业漆[汽车用水性涂料（底漆、中间漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量 | GB 24409-2020 |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 24409-2020 |
| 4 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 24409-2020 |
| 5 | 划格试验 | HG/T 4570-2013 |
| 6 | 耐冲击性 | HG/T 4570-2013 |
| 7 | 弯曲试验 | HG/T 4570-2013 |
| 8 | 杯突试验 | HG/T 4570-2013 |
| 9 | 耐盐雾性（底漆） | HG/T 4570-2013 |

2.39 工业漆[汽车用水性涂料（面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量 | GB 24409-2020 |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 24409-2020 |
| 4 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 24409-2020 |
| 5 | 耐冲击性 | HG/T 4570-2013 |
| 6 | 铅笔硬度 | HG/T 4570-2013 |
| 7 | 弯曲试验 | HG/T 4570-2013 |
| 8 | 划格试验 | HG/T 4570-2013 |
| 9 | 杯突试验 | HG/T 4570-2013 |
| 10 | 耐酸性 | HG/T 4570-2013 |
| 11 | 耐盐雾性 | HG/T 4570-2013 |

2.40 工业漆、溶剂型油漆（富锌底漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 3668-2020 |
| 2 | 不挥发物中金属锌含量 | HG/T 3668-2020 |
| 3 | 耐冲击性（仅Ⅱ型） | HG/T 3668-2020 |
| 4 | 附着力 | HG/T 3668-2020 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 11 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.41 工业漆、溶剂型油漆（低锌底漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4844-2015 |
| 2 | 不挥发分中金属锌含量 | HG/T 4844-2015 |
| 3 | 耐冲击性（仅Ⅱ型） | HG/T 4844-2015 |
| 4 | 柔韧性（仅Ⅱ型） | HG/T 4844-2015 |
| 5 | 附着力 | HG/T 4844-2015 |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 10 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 12 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.42 工业漆（水性醇酸树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4847-2015 |
| 2 | 挥发性有机化合物含量（VOC含量） | HG/T 4847-2015 |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 4847-2015 |
| 4 | 耐冲击性 | HG/T 4847-2015 |
| 5 | 划格试验 | HG/T 4847-2015 |
| 6 | 耐水性（仅面漆） | HG/T 4847-2015 |
| 7 | 耐盐水性（仅底漆） | HG/T 4847-2015 |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 9 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.43 工业漆、溶剂型油漆[醇酸树脂涂料（清漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | 回粘性 | GB/T 25251-2010 |
| 3 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 4 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 5 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |

2.44 工业漆、溶剂型油漆[醇酸树脂涂料（色漆，底漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 划格试验 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 3 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 5 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 6 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 8 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） | GB 30981-2020 |

2.45 工业漆、溶剂型油漆[醇酸树脂涂料（色漆，调合漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | 硬度 | GB/T 25251-2010 |
| 3 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 4 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 5 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 9 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） | GB 30981-2020 |

2.46 工业漆、溶剂型油漆[ 醇酸树脂涂料（色漆，磁漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | 硬度 | GB/T 25251-2010 |
| 3 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 |
| 4 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 9 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 10 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） | GB 30981-2020 |

2.47 工业漆、溶剂型油漆（硝基涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25271-2010 |
| 2 | 耐热性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |
| 3 | 耐水性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |
| 4 | 耐挥发油性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 11 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.48 工业漆、溶剂型油漆（过氯乙烯树脂防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25258-2010 |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 25258-2010 |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T 25258-2010 |
| 4 | 耐酸性 | GB/T 25258-2010 |
| 5 | 耐碱性 | GB/T 25258-2010 |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 10 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 12 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.49 工业漆、溶剂型油漆（氯化橡胶防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25263-2010 |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 25263-2010 |
| 3 | 附着力（仅面漆） | GB/T 25263-2010 |
| 4 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 9 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 10 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.50 工业漆、溶剂型油漆（建筑用钢结构防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 附着力 | JG/T 224-2007 |
| 2 | 耐弯曲性 | JG/T 224-2007 |
| 3 | 耐冲击性 | JG/T 224-2007 |
| 4 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 9 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 10 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.51 工业漆、溶剂型油漆（环氧沥青防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 27806-2011 |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 27806-2011 |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T 27806-2011 |
| 4 | 耐碱性a | GB/T 27806-2011 |
| 5 | 耐酸性a | GB/T 27806-2011 |
| 6 | 耐盐雾性 | GB/T 27806-2011 |
| 7 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 10 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 11 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 12 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 13 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |
| 备注： a.含铝粉的产品除外 |  |  |

2.52 工业漆、溶剂型油漆（玻璃鳞片防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4336-2012 |
| 2 | 附着力 | HG/T 4336-2012 |
| 3 | 耐磨性 | HG/T 4336-2012 |
| 4 | 耐酸性 | HG/T 4336-2012 |
| 5 | 耐碱性 | HG/T 4336-2012 |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 10 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 12 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.53 工业漆、溶剂型油漆（高氯化聚乙烯防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4338-2012 |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 4338-2012 |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 4338-2012 |
| 4 | 附着力（仅面漆） | HG/T 4338-2012 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 11 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.54 工业漆（水性环氧树脂防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4759-2014 |
| 2 | 弯曲试验 | HG/T 4759-2014 |
| 3 | 耐冲击性 | HG/T 4759-2014 |
| 4 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | HG/T 4759-2014 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 6 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.55 工业漆（水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4846-2015 |
| 2 | 不挥发分中金属锌含量 | HG/T 4846-2015 |
| 3 | 附着力 | HG/T 4846-2015 |
| 4 | 耐热性 | HG/T 4846-2015 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 7 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.56 工业漆、溶剂型油漆（酚醛树脂防锈涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐冲击性 | GB/T 25252-2010 |
| 2 | 硬度 | GB/T 25252-2010 |
| 3 | 附着力 | GB/T 25252-2010 |
| 4 | 结皮性 | GB/T 25252-2010 |
| 5 | 耐盐水性 | GB/T 25252-2010 |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 10 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 12 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.57 工业漆、溶剂型油漆

[溶剂型聚氨酯涂料（双组分、面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量a | HG/T 2454-2014 |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 2454-2014 |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 2454-2014 |
| 4 | 附着力 | HG/T 2454-2014 |
| 5 | 铅笔硬度（仅Ⅱ型） | HG/T 2454-2014 |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 10 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 12 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |
| 备注： a.含铝粉、珠光颜料的涂料除外 |  |  |

2.58 工业漆[水性聚氨酯涂料（面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅笔硬度 | HG/T 4761-2014 |
| 2 | 弯曲试验 | HG/T 4761-2014 |
| 3 | 耐冲击性 | HG/T 4761-2014 |
| 4 | 耐磨性 | HG/T 4761-2014 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 7 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.59 工业漆、溶剂型油漆（氨基醇酸树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量（仅色漆） | GB/T 25249-2010 |
| 2 | 耐冲击性 | GB/T 25249-2010 |
| 3 | 铅笔硬度 | GB/T 25249-2010 |
| 4 | 弯曲试验 | GB/T 25249-2010 |
| 5 | 耐热性（仅色漆） | GB/T 25249-2010 |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 10 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 12 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.60 工业漆、溶剂型油漆（酚醛树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25253-2010 |
| 2 | 硬度（除底漆） | GB/T 25253-2010 |
| 3 | 柔韧性（除底漆） | GB/T 25253-2010 |
| 4 | 耐冲击性（仅磁漆） | GB/T 25253-2010 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 11 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.61 工业漆[水性丙烯酸树脂涂料（面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4758-2014 |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 4758-2014 |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 4758-2014 |
| 4 | 铅笔硬度 | HG/T 4758-2014 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 7 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.62 工业漆（热固性粉末涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干附着力 | HG/T 2006-2022 |
| 2 | 铅笔硬度 | HG/T 2006-2022 |
| 3 | 耐冲击性 | HG/T 2006-2022 |
| 4 | 耐酸性（仅1类） | HG/T 2006-2022 |
| 5 | 耐干热性（仅2类） | HG/T 2006-2022 |
| 6 | 耐醇性（仅2类） | HG/T 2006-2022 |
| 7 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） | GB 30981-2020 |

2.63 工业漆（热塑性粉末涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 附着力 | HG/T 2006-2022 |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 2006-2022 |
| 3 | 断裂伸长率 | HG/T 2006-2022 |
| 4 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） | GB 30981-2020 |

样品打开后应立即进行搅拌、取样，取样结束后及时装入密闭的容器中在适当的贮存条件下贮存。检验时，应先对样品的有害物质限量进行检测。对于多组分样品，应按照产品配比充分混合后进行试验。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

3.1.1 强制性标准。

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量

GB 24409-2020 车辆涂料中有害物质限量

GB 30981-2020 工业防护涂料中有害物质限量

GB 38468-2019 室内地坪涂料中有害物质限量

3.1.2 推荐性标准。

GB/T 22374-2018 地坪涂装材料

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料（生产日期在2025年6月1日前）

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料（生产日期在2025年6月1日前）

GB/T 9755-2024 合成树脂乳液墙面涂料（生产日期在2025年6月1日及之后）

JG/T 172-2014 弹性建筑涂料

GB/T 34676-2017 儿童房装饰用内墙涂料

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子

JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子

JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料（生产日期在2024年10月1日前）

HG/T 4343-2024 水性多彩建筑涂料（生产日期在2024年10月1日及之后）

GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

HG/T 2240-2012 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）

GB/T 23998-2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料

GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料

GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料

GB/T 33394-2016 儿童房装饰用水性木器涂料

GB/T 27811-2011 室内装饰装修用天然树脂木器涂料

HG/T 3655-2012 紫外光(UV)固化木器涂料（生产日期在2024年10月1日前）

HG/T 5183-2017 水性紫外光（UV）固化木器涂料（生产日期在2024年10月1日前）

HG/T 3655-2024 紫外光(UV)固化木器涂料（生产日期在2024年10月1日及之后）

GB/T 13493-1992 汽车用底漆

GB/T 13492-1992 各色汽车用面漆

HG/T 4570-2013 汽车用水性涂料

HG/T 3668-2020 富锌底漆

HG/T 4844-2015 低锌底漆

HG/T 4847-2015 水性醇酸树脂涂料

GB/T 25271-2010 硝基涂料

GB/T 25258-2010 过氯乙烯树脂防腐涂料

GB/T 25263-2010 氯化橡胶防腐涂料

JG/T 224-2007 建筑用钢结构防腐涂料

GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料

HG/T 4336-2012 玻璃鳞片防腐涂料

HG/T 4338-2012 高氯化聚乙烯防腐涂料

HG/T 4759-2014 水性环氧树脂防腐涂料

HG/T 4846-2015 水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料

GB/T 25252-2010 酚醛树脂防锈涂料

HG/T 2454-2014 溶剂型聚氨酯涂料（双组分）

HG/T 4761-2014 水性聚氨酯涂料

GB/T 25249-2010 氨基醇酸树脂涂料

GB/T 25253-2010 酚醛树脂涂料

HG/T 4758-2014 水性丙烯酸树脂涂料

HG/T 2006-2022 热固性和热塑性粉末涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。